| Manual de Notas Técnicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |  |  |
| Versión: | R0 | Elaboró: | Jorge Avilés | Fecha: |  |  |
| ID: | Documento no controlado | Revisó: | Miguel Olvera | Fecha: |  |  |
| Estado: | PREELIMINAR | Aprobó: | Miguel Robles | Fecha: |  |  |
| PERFICOM SA DE CV |  |  |  |  |  |
| Todos los derechos reservados 2026 |  |  |  |  |  |

ÍNDICE CAPÍTULO I: INYECCIÓN, 4 Secc. I: POLÍMEROS 4 ABS 5 NYLON 6 PVC 8 POLICARBONATO 10 HDPE 12 ACETAL 14 ACABADOS PARA PARTES MOLDEADAS 17 TABLA DE CONTRACCIONES TÍPICAS DE POLÍMEROS DE INGENIERÍA 19 TABLA DE TEMPERATURAS DE MOLDE RECOMENDADAS 20 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE POLÍMEROS DE INGENIERÍA 21 Secc. II: METALES 24 ZAMAK 3 25 CAPÍTULO II: ENSAMBLES 27 ENSAMBLES SOLDADOS PARA REFRIGERACION 28 MARCOS ALUMINIO UNIDOS MECANICAMENTE 29 MARCOS PVC RÍGIDO TERMOFUSIONADOS 30 EXTRUSIÓN 35 PVC DURO 36 SELLOS MAGNÉTICOS 37 COEXTRUIDO PVC DURO-BLANDO 39 ALUMINIO 41 MAQUINADO 44 NYLON 45 ACERO 46 PAQUETE DE VIDRIO 47 PAQUETE DE VIDRIO 48 CONFORMADO 49 VARILLA DE ALAMBRE 50

# CAPÍTULO I: INYECCIÓN, ## Secc. I: POLÍMEROS

### ABS

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: ABS GRADO PA-757

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI A-1 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN. NO SE PERMITEN MARCAS VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL ABS: 0.4% - 0.7%, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 40-95 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

18. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

19. COLOR: GRIS CARBÓN.

### NYLON

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: NYLON 66 GRADO RETARDANTE AL FUEGO (UL-94).

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI A-1 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN EN EL LADO NO VISIBLE. NO SE PERMITEN MARCAS CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL NYLON: 1.5% - 2.2%, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 40-95 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

20. COLOR: NEGRO.

### PVC

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: PVC GRADO RETARDANTE AL FUEGO (UL-94).

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI A-1 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN. NO SE PERMITEN MARCAS VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL ABS: 0.4% - 0.7%, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 40-95 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

20. COLOR: GRIS CARBÓN.

### POLICARBONATO

******************** NOTAS GENERALES ********************                          - SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: POLICARBONATO GRADO RETARDANTE AL FUEGO (UL-94).

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI A-2 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: SIGUIENDO PLANOS DE SIMETRÍA DE LA PARTE.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN O LIFTER. NO SE PERMITEN MARCAS CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN PRONUNCIADOS. LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL POLICARBONATO: 0.5% - 0.7%.

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 80-120 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

20. COLOR: TRANSPARENTE CLARO.

************************************************************

### HDPE

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) UL-94 HB.

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI B-3 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: SIGUIENDO PLANOS DE SIMETRÍA DE LA PARTE.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN O LIFTER. NO SE PERMITEN MARCAS CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN PRONUNCIADOS. LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL HDPE: 1.5% - 3.0%.

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 50-95 °C PARA EVITAR DISTORCIONES DE FORMA.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

20. COLOR: NEGRO

### ACETAL

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: POM (ACETAL) (TENAC™-C 4520) GRADO RETARDANTE AL FUEGO UL-94 HB.

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI-A3 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN EN EL LADO NO VISIBLE. NO SE PERMITEN MARCAS CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL ACETAL 1.8% – 2.5%

16. 16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 190 – 210 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

20. COLOR: NEGRO.

### ACABADOS PARA PARTES MOLDEADAS

| Clasificación SPI | Método de Acabado | Rugosidad Promedio (Ra µm) | Descripción Visual | Usos Típicos | Ángulo de Desmolde Mín. | Resinas de Ingeniería Recomendadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Diamante Grado #3 | 0.012 a 0.025 | Espejo de alto brillo | Lentes ópticos, espejos, pantallas. | 0.5° a 1.5° | PMMA (Acrílico), PC (Policarbonato), PETG. |
| A-2 | Diamante Grado #6 | 0.025 a 0.05 | Espejo de alto brillo | Piezas estéticas premium, policarbonato transparente. | 0.5° a 1° | PC, PC/ABS, PMMA, PS (Poliestireno). |
| A-3 | Diamante Grado #15 | 0.05 a 0.10 | Brillo fino | Carcasas de lujo, artículos de tocador. | 0.5° a 1° | ABS, PC, Nylon (sin carga), Acetales (POM). |
| B-1 | Papel de lija grano 600 | 0.12 a 0.20 | Semi-brillante | Piezas de consumo, carcasas de electrodomésticos. | 1° a 1.5° | ABS, ASA, PC/ABS, Nylon 6/6. |
| B-2 | Papel de lija grano 400 | 0.40 a 0.50 | Semi-brillante satinado | Superficies exteriores que no requieren reflejo total. | 1° a 1.5° | ABS, TPE, TPU, PBT. |
| B-3 | Papel de lija grano 320 | 0.70 a 1.00 | Mate muy fino | Piezas interiores, componentes electrónicos. | 1° a 2° | PP, PE, POM, PA6 (Nylon). |
| C-1 | Piedra de pulir grano 600 | 0.35 a 0.40 | Mate suave | Superficies de agarre, componentes mecánicos. | 1.5° a 2° | PA66, PPA, PPS (Resinas de alta temperatura). |
| C-2 | Piedra de pulir grano 400 | 0.45 a 0.55 | Mate medio | Moldes base, piezas industriales ocultas. | 1.5° a 2° | Nylon reforzado con fibra de vidrio, PBT. |
| C-3 | Piedra de pulir grano 320 | 0.63 a 0.75 | Mate rugoso | Piezas que requieren eliminar marcas de mecanizado. | 2° o más | Resinas con carga mineral, PPS, PEI (Ultem). |
| D-1 | Arenado con perla de vidrio | 0.80 a 1.10 | Texturizado fino | Cubiertas decorativas, mangos de herramientas. | 3° mínimo | PP, ABS (Texturizado), TPE, Nylon. |
| D-2 | Arenado con óxido (seco) | 1.00 a 1.50 | Texturizado medio | Superficies antideslizantes, oculta marcas de flujo. | 3° a 5° | Resinas reforzadas, PP, ABS. |
| D-3 | Arenado con óxido #80 | 3.20 a 5.00 | Texturizado grueso | Piezas industriales pesadas, máxima ocultación de defectos. | 5° a 7°+ | PP de alto impacto, HDPE, Resinas industriales. |

- Grado A (Acabados Brillantes): Se logran mediante pulido con polvo de diamante. Son los más costosos debido al tiempo de mano de obra requerido. Ideales para piezas transparentes.

- Grado B (Acabados Semi-Brillantes): Se utilizan papeles de lija de grano fino. Son el equilibrio perfecto entre estética y costo.

- Grado C (Acabados Mate): Utilizan piedras de pulido. Son excelentes para disimular imperfecciones menores del molde y marcas de herramientas.

- Grado D (Acabados Texturizados): Se obtienen mediante granallado (arenado). Proporcionan una superficie rugosa que ayuda a ocultar las "marcas de hundimiento" y mejora el agarre.

Nota técnica: Al elegir un acabado de grado D o C-3, es vital considerar el ángulo de desmolde (draft angle). A mayor rugosidad, mayor debe ser el ángulo para evitar que la pieza se raye o se quede atrapada al expulsarla.

Ejemplo de anotación:

- EN LADO VISIBLE SPI-D3 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

- EN SUPERFICIES DE CONTACTO (OCULTAS O VISIBLES) SPI-A2  O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

### TABLA DE CONTRACCIONES TÍPICAS DE POLÍMEROS DE INGENIERÍA

Los valores se expresan en porcentaje (%) o en mm/mm.

| Resina | Contracción Sin Refuerzo (%) | Contracción con Refuerzo (30% GF*) | Comportamiento Térmico | Resina Alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) | 0.4% – 0.7% | 0.1% – 0.2% | Amorfo (Estable) | HIPS (Poliestireno) |
| HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 1.5%– 3.0% | 0.8 % - 1.5% |  |  |
| PC (Policarbonato) | 0.5% – 0.7% | 0.1% – 0.3% | Amorfo (Alta precisión) | Copoliester (Tritan) |
| PA 66 (Nylon 66) | 1.0% – 2.0% | 0.3% – 0.5% | Semicristalino (Alta contracción) | PBT |
| POM (Acetal/Delrin) | 1.8% – 2.5% | 0.5% – 0.8% | Semicristalino (Muy alta) | PBT + PTFE |
| PBT (Tereftalato de Polibutileno) | 1.5% – 2.0% | 0.3% – 0.5% | Semicristalino |  |
| PC/ABS (Aleación) | 0.4% – 0.6% | 0.1% – 0.2% | Amorfo |  |
| PPS (Sulfuro de Polifenileno) | 0.3% – 0.6% | 0.1% – 0.3% | Semicristalino (Alta estabilidad) |  |
| PEI (Ultem) | 0.5% – 0.7% | 0.2% – 0.4% | Amorfo (Resistencia térmica) |  |
| PPA (Poliftalamida) | 1.2% – 1.8% | 0.2% – 0.4% | Semicristalino |  |
| PEEK | 1.2% – 1.5% | 0.2% – 0.5% | Semicristalino (Alto desempeño) |  |
| PP (Polipropileno) | 1.0% – 2.5% | 0.5% – 1.0% | Semicristalino (Uso industrial) | HDPE |
| PVC-U (Cloruro de Polivinilo) Rígido | 0.1% – 0.5% |  | Muy estable dimensionalmente. | ABS |
| PVC-P (Cloruro de Polivinilo) Flexicble | 1.0% – 5.0% |  | El rango depende de la cantidad de plastificante. | TPE/TPU |
| PVC con Carga Mineral (10-20%) | 0.1% – 0.3% |  | Se reduce la contracción y aumenta la rigidez. |  |

### TABLA DE TEMPERATURAS DE MOLDE RECOMENDADAS

| Familia de Resina | Tipo | Temp. del Molde (°C) | Medio de Calentamiento | Efecto de una Temp. Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP (Polipropileno) | Semicristalino | 20°C – 60°C | Agua (Torre/Chiller) | Mejora el brillo; reduce el ciclo. |
| PEHD (Polietileno) | Semicristalino | 20°C – 50°C | Agua (Chiller) | Reduce tensiones internas. |
| ABS | Amorfo | 50°C – 80°C | Agua (Termoregulador) | Mejora la unión de líneas de flujo. |
| PC (Policarbonato) | Amorfo | 80°C – 120°C | Agua a presión / Aceite | Crítico: Evita fragilidad y estrés. |
| PA 66 (Nylon) | Semicristalino | 60°C – 100°C | Agua (Termoregulador) | Aumenta la cristalinidad y rigidez. |
| POM (Acetal) | Semicristalino | 80°C – 120°C | Agua a presión | Estabilidad dimensional a largo plazo. |
| PBT | Semicristalino | 60°C – 90°C | Agua (Termoregulador) | Mejora el acabado superficial. |
| PVC (Rígido) | Amorfo | 20°C – 50°C | Agua (Chiller) | Evita la degradación térmica. |
| PMMA (Acrílico) | Amorfo | 40°C – 80°C | Agua (Termoregulador) | Máxima transparencia y brillo. |
| PEI (Ultem) | Amorfo | 140°C – 180°C | Aceite térmico | Necesario para llenar paredes delgadas. |
| PEEK | Semicristalino | 160°C – 200°C | Aceite térmico / Eléctrico | Vital: Define las propiedades físicas. |

### PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE POLÍMEROS DE INGENIERÍA

| Resina | Densidad Típica (g/cm3) | Resistencia a la Tensión (MPa) | Módulo Elástico (GPa) | Temp. Deflexión Calor (HDT @ 1.8 MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP (Polipropileno) | 0.90 – 0.91 | 25 – 40 | 1.1 – 1.6 | 50°C – 60°C |
| PEHD (Alta Densidad) | 0.94 – 0.96 | 20 – 30 | 0.6 – 1.2 | 45°C – 50°C |
| ABS | 1.04 – 1.06 | 35 – 50 | 2.1 – 2.7 | 80°C – 95°C |
| PS (Poliestireno) | 1.04 – 1.06 | 30 – 50 | 3.0 – 3.4 | 70°C – 85°C |
| PC (Policarbonato) | 1.19 – 1.22 | 60 – 70 | 2.2 – 2.5 | 130°C – 140°C |
| PMMA (Acrílico) | 1.17 – 1.20 | 50 – 75 | 2.8 – 3.4 | 85°C – 100°C |
| PA 66 (Nylon) | 1.13 – 1.15 | 60 – 85 | 2.5 – 3.0 | 70°C – 90°C |
| POM (Acetal) | 1.41 – 1.43 | 60 – 70 | 2.6 – 3.2 | 100°C – 115°C |
| PBT | 1.30 – 1.32 | 50 – 60 | 2.3 – 2.8 | 60°C – 70°C |
| PVC (Rígido) | 1.35 – 1.45 | 40 – 60 | 2.5 – 3.0 | 60°C – 75°C |
| PEI (Ultem) | 1.27 – 1.29 | 100 – 110 | 3.0 – 3.5 | 190°C – 210°C |
| PEEK | 1.30 – 1.32 | 90 – 100 | 3.5 – 4.0 | 150°C – 160°C |

## Secc. II: METALES

### ZAMAK 3

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: ZAMAK 3.

6. ESPESORES: VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.

7. ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE: PULIDO UNIFORME SPI-A3 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.

8. ÁNGULOS DE DESMOLDEO: TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.

9. TRANSICIONES Y RADIOS: RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).

10. RIBETES Y REFUERZOS: GROSOR MÁXIMO DE COSTILLAS: 60% DEL ESPESOR NOMINAL. FILLET RECOMENDADO EN UNIÓN DE COSTILLAS: ≥ 0.6 MM.

11. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

12. SISTEMA DE INYECCIÓN: PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.

13. LÍNEA DE PARTICIÓN: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.

14. EXPULSIÓN: EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN EN EL LADO NO VISIBLE. NO SE PERMITEN MARCAS CONSIDERABLEMENTE VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.

15. CONTRACCIÓN: CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL ZAMAK 3, 0.5% – 0.7%

16. TEMPERATURA DEL MOLDE: CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 170 – 180 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO.

17. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, GRIETAS, INCLUSIONES, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA FRÍA. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.

19. COTAS Y CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

# CAPÍTULO II: ENSAMBLES

## ENSAMBLES SOLDADOS PARA REFRIGERACION

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: A36

6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES: UNIR PERNO CON PLACA MEDIANTE SOLDADURA, EVITAR DEFORMACIÓN TÉRMICA.

7. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

8. ACABADO:

8.1. RECUBRIMIENTO BASE: Zn–Ni (8–12 µm) CON PASIVACIÓN TRIVALENTE.

8.2. CAPA FINAL: PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, ESPESOR 90–180 µm.

8.3. REQUISITO DE DESEMPEÑO: EL SISTEMA COMPLETO DEBERÁ CUMPLIR ≥500 h NSS (CÁMARA SALINA) CONFORME ISO 9227 / ASTM B117, SIN ÓXIDO ROJO VISIBLE (RED RUST).

******************************************************************************

## MARCOS ALUMINIO UNIDOS MECANICAMENTE

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. COTAS Y CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

6. UNIR MECANICAMENTE LOS MIEMBROS HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR CON LOS MIEMBROS VERTICALES DERECHO E IZQUIERDO. YA UNIDOS LOS MIEMBROS Y, POR ENDE, EL MARCO GENERADO, ÉSTE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE A ESCUADRA EN SUS ESQUINAS (LA DIFERENCIA DE LA DIMENSIÓN DE DIAGONALES EN ESQUINAS OPUESTAS NO DEBERÁ EXCEDER DE 1 mm). NO DEBEN EXISTIR EXCEDENTES DE MATERIAL EN LAS ESQUINAS. SE PODRÁ DAR UN ACABADO EN LAS UNIONES A FIN DE ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD ESTÉTICA.

## MARCOS PVC RÍGIDO TERMOFUSIONADOS

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LOS EXCEDENTES DE TERMOFUSIÓN, REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. EVITAR: GOLPES, RAYADURAS, MANCHAS O MARCAS DE HERRAMENTAL.

5. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

6. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

7. TERMOFUSIONAR LOS MIEMBROS HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR CON LOS MIEMBROS VERTICALES DERECHO E IZQUIERDO. YA FUSIONADOS LOS MIEMBROS Y, POR ENDE, EL MARCO GENERADO, ÉSTE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE A ESCUADRA EN SUS ESQUINAS (LA DIFERENCIA DE LA DIMENSIÓN DE DIAGONALES EN ESQUINAS OPUESTAS NO DEBERÁ EXCEDER DE 1 mm). NO DEBEN EXISTIR EXCEDENTES DE MATERIAL EN LAS ESQUINAS. SE PODRÁ DAR UN ACABADO EN LAS UNIONES A FIN DE ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD ESTÉTICA.

8. PEGAR POR LA PARTE POSTERIOR DEL MARCO PRINCIPAL (HARD-FRAME) CINTA DOBLE ADHESIVO.

9. PEGAR POR LA PARTE POSTERIOR DEL HARD-FRAME, SOBRE LA CINTA DOBLE ADHESIVO INSTALADA EL PAQUETE DE VIDRIO (GLASS_PACK) CORRESPONDIENTE SEGÚN EL ESTILO DE PUERTA (STYLE_01=DUOVENT, STYLE_02=TRIVENT).

10. COLOCAR EN LA PARTE POSTERIOR SOBRE EL GLASS_PACK UNA PELÍCULA DE ADHESIVO SELLADOR EN TODO EL PERÍMETRO DEL GLASS_PACK. LA PELÍCULA DE ADHESIVO SELLADOR DEBERÁ TENER UN ESPESOR UNIFORME DE 3 mm.

11. INSERTAR A PRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR DE LAS RANURAS DEL (HARD-FRAME) LOS JUNQUILLOS SUPERIOR E INFERIOR, AL IGUAL QUE LOS LATERALES DEREHO (SOFT-FRAME).

12. INSERTAR LAS BARRAS MAGNÉTICAS AL INTERIOR DEL PERFIL DE SELLO MAGNÉTICO.

13. FUSIONAR LOS SELLOS MAGNÉTICOS SUPERIOR E INFERIOR CON LOS SELLOS MAGNÉTICOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO PARA GENERAR UN MARCO (SEAL-FRAME). YA GENERADO EL MARCO DE SELLO, INSERTARLO A PRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR EN LAS RANURAS DEL SOFT-FRAME.

14. PARA EL ESTILO 2 (TRIVENT) COLOCAR FILM ANTIFOGGING EN LA SEXTA CARA DEL GLASS_PACK (CARA INTERIOR HACIA EL GABINETE).

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

******************************************************************************

MARCOS PVC RÍGIDO UNIDOS MECANICAMENTE

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LOS EXCEDENTES DE TERMOFUSIÓN, REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. EVITAR: GOLPES, RAYADURAS, MANCHAS O MARCAS DE HERRAMENTAL.

5. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

6. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

7. UNIR MECANICAMENTE LOS MIEMBROS HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR CON LOS MIEMBROS VERTICALES DERECHO E IZQUIERDO. YA UNIDOS LOS MIEMBROS Y, POR ENDE, EL MARCO GENERADO, ÉSTE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE A ESCUADRA EN SUS ESQUINAS (LA DIFERENCIA DE LA DIMENSIÓN DE DIAGONALES EN ESQUINAS OPUESTAS NO DEBERÁ EXCEDER DE 1 mm). NO DEBEN EXISTIR EXCEDENTES DE MATERIAL EN LAS ESQUINAS. SE PODRÁ DAR UN ACABADO EN LAS UNIONES A FIN DE ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD ESTÉTICA.

8. PEGAR POR LA PARTE POSTERIOR DEL MARCO PRINCIPAL (HARD-FRAME) CINTA DOBLE ADHESIVO.

9. PEGAR POR LA PARTE POSTERIOR DEL HARD-FRAME, SOBRE LA CINTA DOBLE ADHESIVO INSTALADA EL PAQUETE DE VIDRIO (GLASS_PACK) CORRESPONDIENTE SEGÚN EL ESTILO DE PUERTA (STYLE_01=DUOVENT, STYLE_02=TRIVENT).

10. COLOCAR EN LA PARTE POSTERIOR SOBRE EL GLASS_PACK UNA PELÍCULA DE ADHESIVO SELLADOR EN TODO EL PERÍMETRO DEL GLASS_PACK. LA PELÍCULA DE ADHESIVO SELLADOR DEBERÁ TENER UN ESPESOR UNIFORME DE 3 mm.

11. INSERTAR A PRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR DE LAS RANURAS DEL (HARD-FRAME) LOS JUNQUILLOS SUPERIOR E INFERIOR, AL IGUAL QUE LOS LATERALES DEREHO (SOFT-FRAME).

12. INSERTAR LAS BARRAS MAGNÉTICAS AL INTERIOR DEL PERFIL DE SELLO MAGNÉTICO.

13. FUSIONAR LOS SELLOS MAGNÉTICOS SUPERIOR E INFERIOR CON LOS SELLOS MAGNÉTICOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO PARA GENERAR UN MARCO (SEAL-FRAME). YA GENERADO EL MARCO DE SELLO, INSERTARLO A PRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR EN LAS RANURAS DEL SOFT-FRAME.

14. PARA EL ESTILO 2 (TRIVENT) COLOCAR FILM ANTIFOGGING EN LA SEXTA CARA DEL GLASS_PACK (CARA INTERIOR HACIA EL GABINETE).

******************************************************************************

MARCOS PVC FLEXIBLE TERMOFUSIONADOS

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LOS EXCEDENTES DE TERMOFUSIÓN, REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. EVITAR: GOLPES, RAYADURAS, MANCHAS O MARCAS DE HERRAMENTAL.

5. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

6. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

7. TODO SELLO MAGNÉTICO DEBERÁ INCLUIR SU CORRESPONDIENTE BARRA MAGNÉTICA CORTADA AL TAMAÑO DE CADA MIEMBRO DEL MARCO DE SELLO MAGNÉTICO.M

8. INSERTAR LAS BARRAS MAGNÉTICAS AL INTERIOR DE CADA MIEMBRO DEL PERFIL DE SELLO MAGNÉTICO.

9. TERMOFUSIONAR LOS SELLOS MAGNÉTICOS SUPERIOR E INFERIOR CON LOS SELLOS MAGNÉTICOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO PARA GENERAR UN MARCO (SEAL-FRAME). EL MARCO GENERADO DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE A ESCUADRA EN SUS ESQUINAS (LA DIFERENCIA DE LA DIMENSIÓN DE DIAGONALES EN ESQUINAS OPUESTAS NO DEBERÁ EXCEDER DE 1 mm). NO DEBEN EXISTIR EXCEDENTES DE MATERIAL EN LAS ESQUINAS. SE PODRÁ DAR UN ACABADO EN LAS UNIONES A FIN DE ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD ESTÉTICA. UNA VEZ GENERADO EL MARCO DE SELLO, INSERTARLO A PRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR EN LAS RANURAS DEL SOFT-FRAME.

# EXTRUSIÓN

## PVC DURO

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. MATERIAL

PVC RÍGIDO (PVC-U) UL-94 CON GRADO MÍNIMO HB.

GRADO: ASTM D1784

DENSIDAD- ISO 1183: 1.555 g/cm³

DUREZA - ASTM D2240: 82 ±5 SHORE A

VELOCIDAD Y/O TIEMPO Y EXTENSIÓN DE FLAMA DE PLÁSTICOS EN POSICIÓN HORIZONTAL SEGÚN ASTM-D-635-06 EN mm/MIN.

VELOCIDAD DE QUEMADO: SIN VELOCIDAD.

ALCANCE DE ESPESOR: 4.599 A 4.867.

3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.10 mm.

3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

4. ACABADO SUPERFICIAL

4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.

4.2. COLOR: SEGÚN TABLA DE CÓDIGOS, ΔE±2

4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

5. CRITERIOS DE CALIDAD

5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.

5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.

5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.

5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.

5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

6. EMPAQUE Y MANEJO

6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.

6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.

6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.

6.5 PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

7. TRAZABILIDAD

7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- PRODUCTO:

- NO. PARTE CLIENTE:

- COLOR:

- CANTIDAD DE PZ:

- FECHA DE FABRICACIÓN:

- RESP. TURNO:

- OF:

- LONGITUD:

- TURNO:

- NO. PEDIDO:

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

9. CARACTERÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN UV:

******************************************************************************

## SELLOS MAGNÉTICOS

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. MATERIAL

PVC FLEXIBLE PLM-1715 CON FUNGICIDA.

DENSIDAD- ISO 1183: 1.42 g/cm³

DUREZA - ASTM D2240: 73 ±3 SHORE A

FLAMABILIDAD: AUTOEXTINGUIBLE

LA FORMULACIÓN DEL COMPUESTO DEBE RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA -30 °C.

3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.10 mm.

3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

4. ACABADO SUPERFICIAL

4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.

4.2. COLOR: SEGÚN TABLA DE CÓDIGOS, ΔE±2

4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

5. CRITERIOS DE CALIDAD

5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.

5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.

5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.

5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.

5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

5.6 EL SELLO MAGNÉTICO MONTADO EN EL ENSAMBLE DEBERÁ RESISTIR SIN NINGÚN INDICIO DE FALLA >300,000 CICLOR DE APERTURA Y CIERRE CON UNA FRECUENCIA DE 24 CICLOS/MIN.

5.7 TRACCIÓN MAGNÉTICA: MÁXIMA DE 48 gr/cm2 Y MÍNIMA DE 37 gr/cm2

5.8 EL MATERIAL NO DEBERÁ TRANSMITIR OLORES O SABORES.

5.9 EL MATERIAL UTILIZADO EN LAS INSERCIONES DE TIPO MAGNÉTICO DEBERÁ SER DE UN COMPUESTO UNIFORME QUE NO AFECTE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL COMPUESTO DE PVC.

5.10 EL INSERTO MAGNÉTICO DEBERÁ TENER UNA FLEXIBILIDAD QUE LE PERMITA SER ENRROLLADO EN UNA BARRA DE 2.54 cm  (1 In).

6. EMPAQUE Y MANEJO

6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.

6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.

6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.

6.5 PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

7. TRAZABILIDAD

7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- PRODUCTO:

- NO. PARTE CLIENTE:

- COLOR:

- CANTIDAD DE PZ:

- FECHA DE FABRICACIÓN:

- RESP. TURNO:

- OF:

- LONGITUD:

- TURNO:

- NO. PEDIDO:

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

9. CARACTERÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN UV:

******************************************************************************

## COEXTRUIDO PVC DURO-BLANDO

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. MATERIAL

2.1 SECCIÓN RÍGIDA

PVC RÍGIDO (PVC-U) UL-94 CON GRADO MÍNIMO HB.

GRADO: ASTM D1784

DENSIDAD- ISO 1183: 1.555 g/cm³

DUREZA - ASTM D2240: 82 ±5 SHORE A

VELOCIDAD Y/O TIEMPO Y EXTENSIÓN DE FLAMA DE PLÁSTICOS EN POSICIÓN HORIZONTAL SEGÚN ASTM-D-635-06 EN mm/MIN.

VELOCIDAD DE QUEMADO: SIN VELOCIDAD.

ALCANCE DE ESPESOR: 4.599 A 4.867.

2.2 SECCIÓN FLEXIBLE

PVC FLEXIBLE (PVC-P) EXTRUDED GLAZING GASKET PLASTIFICADO, LIBRE DE FTALATOS.

GRADO:

DENSIDAD- ISO 1183: 1.24 g/cm³

DUREZA - ASTM D2240: 60 ±5 SHORE A

PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN ASTM D412.

COMPRESSION SET ≤ 30 % PER ASTM D395, METHOD B.

LOW TEMPERATURE BRITTLENESS: NO FAILURE AT –20 °C PER ASTM D746.

CHEMICAL RESISTANCE PER ASTM D471.

SUITABLE FOR CONTINUOUS CONTACT WITH GLASS.

NO PLASTICIZER MIGRATION OR EXUDATION ALLOWED.

3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.10 mm.

3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

4. ACABADO SUPERFICIAL

4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.

4.2. COLOR: SEGÚN TABLA DE CÓDIGOS, ΔE±2

4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

5. CRITERIOS DE CALIDAD

5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.

5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.

5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.

5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.

5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

6. EMPAQUE Y MANEJO

6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.

6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.

6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.

6.5 PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

7. TRAZABILIDAD

7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- PRODUCTO:

- NO. PARTE CLIENTE:

- COLOR:

- CANTIDAD DE PZ:

- FECHA DE FABRICACIÓN:

- RESP. TURNO:

- OF:

- LONGITUD:

- TURNO:

- NO. PEDIDO:

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

9. CARACTERÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN UV:

******************************************************************************

## ALUMINIO

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

- PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

- NO ESCALAR ESTE PLANO.

- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

- MATERIAL.

  - ALUMINIO 6063-T5.

  - DENSIDAD: 2.700 g/cm³.

- DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

  - ESPESOR DE PARED: ±0.20 mm.

  - LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

- ACABADO SUPERFICIAL

  - SUPERFICIE LISA SIN MANCHAS DE OXIDO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.

  - COLOR: DE ACUERDO CON TABLA DE REQUERIMIENTOS DE ACABADO.

- CRITERIOS DE CALIDAD

  - LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.

  - LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.

  - LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.

  - LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.

  - ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

- EMPAQUE Y MANEJO

  - PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

  - ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.

  - PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

- CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

# MAQUINADO

## NYLON

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD). INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.1. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.2. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0.25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.3. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.5. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. NO ESCALAR ESTE PLANO.

3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

5. MATERIAL: NYLON

6. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

7. ACABADO SUPERFICIAL GENERAL: Ra ≤ 3.2 µm

## ACERO

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. NO ESCALAR ESTE PLANO.

2. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

3. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

4. MATERIAL: ASME B18.6.3 STEEL

5. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

6. ACABADO: OXIDO NEGRO(PAVONADO) AMS 2485

7. DUREZA: 37-44 HRC

8. GRADO: ASTM F835

9. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: ≥60,000 PSI

Specification Requirements:

• Dimensions: ASME B18.6.3 All sizes are fully threaded

• Material: Carbon Steel per ASME B18.6.3

• Mechanical: ASME B18.6.3

• Performance: ASME B18.6.3

• Drive Style: Pozidriv/Phillips drive

• Threads: Rolled Thread per ASME B18.6.3 (ASME Designation Type A)

• Finish: Fe/Zn 3AN per ASTM F1941/F1941M

# PAQUETE DE VIDRIO

## PAQUETE DE VIDRIO

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. VIDRIO LIBRE DE REBABAS, FILOS CORTANTES, CONCHAS, DESPOSTILLADURAS EN

TODO EL PERÍMETRO DEL VIDRIO.

2. LLENADO DE GAS ARGÓN AL 95.0 +3.0/-2.0 % Y COLOCACIÓN DE SELLADOR EN CUARTA ESQUINA.

3. LEYENDA DE TIPO DE ARREGLO: AGREGAR LA LETRA DEL TIPO DE ARREGLO DE VIDRIO Y

MANEJAR LA LEYENDA DE PROVEEDOR EN UN SOLO RENGLON EN EL ÁREA DEFINIDA.

4. DESFASE MAX. PERMITIDO 0.5 mm ENTRE AMBOS VIDRIOS.

5. INDICA CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS: ◊

6. LA SERIGRAFIA DEL TIPO DE ARREGLO Y LA LEYENDA DE PROVEEDOR DEBE SER EN

PANTONE LEGIBLE PARA SU REVISIÓN.

7. LA SUPERFICIE DE LOS VIDRIOS DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MANCHAS, RAYAS LIGERAS Y

PROFUNDAS.

# CONFORMADO

## VARILLA DE ALAMBRE

************************ NOTAS GENERALES ************************

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. NO ESCALAR ESTE PLANO.

2. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.

3. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.

4. MATERIAL: ASTM A225, CONTENIDO DE CARBONO: 0.80-1.00% EN MASA

5. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

6. ACABADO: ASTM B633, TIPO II, SC3, CUMPLE CON RoHS.

6.1 REQUISITO DE DESEMPEÑO: EL SISTEMA COMPLETO DEBERÁ CUMPLIR CON ≥500 h NSS (ENSAYO DE NIEBLA SALINA NEUTRA) CONFORME A ISO 9227 / ASTM B117, SIN ÓXIDO ROJO VISIBLE.

7. TRATAMIENTO TÉRMICO: 30 MIN @ 230 °C (446 °F) DESPUÉS DEL FORMADO, ENFRIAR NATURALMENTE AL AIRE AMBIENTE.

8. ACABADO: LISO

******************************************************************************